Dr hab. Dariusz Malczewski, prof.

(Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi,

dariusz.malczewski@us.edu.pl)

„Charakterystyka stanu metamiktycznego przy użyciu wybranych metod spektroskopowych”

Według klasycznej już definicji minerały metamiktyczne są specjalną klasą amorficznych materiałów, które początkowo były krystaliczne. Mimo że mechanizm utraty krystaliczności w tych minerałach (najczęściej krzemiany i tlenki zawierające aktynowce) nie jest do końca rozwiązany, uszkodzenia spowodowane przez ciężkie jądra odrzutu z rozpadów alfa  w szeregach 238U, 232Th i 235U są z pewnością krytyczne dla procesu metamiktyzacji (amorfizacji). Obecnie metamiktyczność definiuje się również poprzez stan metamiktyczny, który jest: stanem amorficznym substancji, która utraciła swą strukturę krystaliczną wskutek promieniotwórczości zawartego w niej uranu lub toru. Dobrymi przykładami faz metamiktycznych są: cyrkon (ZrSiO4), gadolinit REE2Fe2+Be2Si2O10, fergusonit (Y,REE)NbO4, czy toryt Th(SiO4). Z powodu występowania U i Th w tych minerałach są one jedynymi naturalnymi analogami efektów radiacyjnych w wysokoaktywnych odpadach promieniotwórczych i umożliwiają odtworzenie tych efektów w geologicznej skali czasowej 108 - 109 lat. Przedstawiany referat krótko streszcza najnowsze wyniki badań wybranych faz metamiktycznych z gromady krzemianów i tlenków z wykorzystaniem dyfrakcji rentgenowskiej, spektroskopii promieniowania gamma, spektroskopii mössbauerowskiej, spektroskopii przenikalności dielektrycznej oraz spektroskopii promieniowania alfa (pomiary emanacji radonowych).